SST-B02

| SPECYFIKACJe TECHNICZNe WykonaniA i odbiORU prac konserwatorsko – remontowych ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI GMACHÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ |  |
| --- | --- |
| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAPRAWA I RENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - |  |
| wARSZAWA, styczeń 2016 | Nr egzemplarza: 1 |

CPV 45262521-9

CPV 45453000-7

CPV 45410000-4

CPV 45452000-0

CPV 45452100-1

CPV 45442190-5

ZESPÓŁ AUTORSKI: 	arch. Tomasz Siwiec

Zamawiający: 	Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

# Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2. Zaprawy.

2.3. Woda.

2.4. Piasek.

2.5. Preparaty do prac konserwatorskich.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Sprzęt do wykonywania zapraw i tynków zwykłych.

3.3. Sprzęt do wykonywania prac konserwatorskich.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.

5.3. Konserwacja ceglanego płaszcza.

5.4. Prace konserwatorskie przy elementach wystroju kamiennego.

5.5. Prace konserwatorskie przy elementach betonowych.

5.6. Prace konserwatorskie przy tynkach.

5.7. Prace w partiach cokołowych łącznika.

5.8. Naprawy konstrukcji.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Badania w czasie robót.

6.3. Badania w czasie odbioru robót.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

8.2. Odbiór podłoża.

8.3. Odbiór robót.

8.4. Odbiór tynków i powłok wykończeniowych.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia.

9.2. Jednostka obmiarowa – podstawa płatności.

10. Przepisy związane

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac konserwatorsko – budowlanych związanych z naprawami konstrukcyjnymi oraz renowacją części elewacji Gmachu Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (al. Niepodległości 222) .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wraz z projektem budowlanym stanowi podstawę opracowania oferty rzeczowo-kosztowej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie nazwy marek i produktów przywołane w dokumentacji należy traktować jako marki referencyjne. Termin marka referencyjna oznacza rozwiązanie lub produkt spełniające wymagania projektanta, co do estetyki i standardów techniczno - użytkowych oraz konserwatorskich. Wykonawca może zastąpić rozwiązanie referencyjne innym równorzędnym - po akceptacji projektanta.

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach renowacji ścian zewnętrznych przewiduje się następujące prace konserwatorsko – budowlane:

- czyszczenie powierzchni elewacji, zdjęcie szkodliwych nawarstwień,

- zabiegi biobójcze,

- wymianę zdegradowanych spoin,

- wzmocnienie strukturalne odspojeń, spękań płaszcza, odspojeń detali,

- przemurowania, uzupełnienia ubytków muru ceglanego,

- naprawy konstrukcyjne zarysowań murów,

- uzupełnienie ubytków cegieł,

- rekonstrukcja ubytków detali, gzymsów,

- wykonanie unifikacji kolorystycznej,

- hydrofobizacja powierzchni,

- usunięcie zdegradowanych tynków, naprawy tynków.

1.4. Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i ST-ZB „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-ZB "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST-ZB  „Wymagania ogólne”.

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

2.2. Zaprawy.

Zaprawy do wykonania spoin zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".

Gotowe mieszanki zapraw, zaprawy specjalistyczne powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek.

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.5. Preparaty do prac konserwatorskich.

Preparaty czyszczące, dezynfekujące, uzupełniające i hydrofobizujące stosować zgodnie z projektem (Programem Prac Konserwatorskich). Wszelkie nazwy marek i produktów przywołane w dokumentacji należy traktować jako marki referencyjne. Po badaniach specjalistycznych, szczegółowym rozpoznaniu uszkodzeń, bezpośrednio po uzyskaniu dostępu do partii elewacji podlegających pracom budowlanym Wykonawca może zastąpić rozwiązanie referencyjne innym równorzędnym - po akceptacji projektanta.

Preparaty powinny posiadać aprobaty techniczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania prac konserwatorskich zgodnie z wymaganiami kart technicznych produktów.

3.3. Sprzęt do wykonywania zapraw i tynków zwykłych

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenośnych zbiorników na wodę,

- myjka wysokociśnieniowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-883731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB  "Wymagania ogólne" pkt 5.

- Całość prac konserwatorskich należy powierzyć fachowcom z doświadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych, nadzór nad pracami pełnić musi osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia konserwatorskie. Należy prowadzić ciągłą dokumentację fotograficzną, rysunkowa i opisową zgodnie z odnośnymi zasadami.

- Prace konserwatorskie powinny być przeprowadzone kompleksowo bez możliwości wyłączenia któregokolwiek z elementów.

- Proponowane produkty i rozwiązania należy uważać za marki referencyjne, określają one rozwiązania lub produkty spełniające wymagania projektanta, co do estetyki i standardów techniczno-użytkowych. Wykonawca może zastąpić rozwiązanie referencyjne innym równorzędnym tylko po akceptacji autorów projektu.

- Wszelkie odstępstwa od niniejszego opracowania należy zgłaszać do Nadzoru Autorskiego.

- Nie dopuszcza się prowadzenia prac w warunkach niezgodnych z kartami technicznymi produktów.

- Wykonać końcową dokumentację konserwatorską.

5.2.Warunki przystąpienia do robót

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze - skuwanie i zmywanie pozostałości do stanu surowego, ponad to ukończone powinny być roboty konstrukcyjne, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne zabezpieczone folią budowlana przed wtórnym zniszczeniem.

- Prace naprawcze oraz tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

- W niższych temperaturach można wykonywać prace jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

- Zaleca się chronić świeżo wykonane prace zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane prace powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Konserwacja ceglanego płaszcza elewacji.

- Wykonanie wstępnej dokumentacji stanu zachowania obiektu – fotograficznej i opisowej.

- Pobranie prób do badań specjalistycznych mikrobiologicznych.

- Demontaż zbędnych elementów, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie, drewniane elementy, przy użyciu dłut i elektronarzędzi – z zachowaniem właściwych środków ostrożności bez osłabiania podłoża.

- Usunięcie zdegradowanych resztek tynków i zapraw (mechaniczne).

Oczyszczenie powierzchni płaszcza ceglanego z zastosowaniem preparatu Fassadenreiniger-paste firmy Remmers oraz pary wodnej pod ciśnieniem (np. Karcher).

Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem systemu czyszczenia strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym ciśnieniem.

- Wzmocnienie osłabionych partii muru np. preparatem KSE 100, KSE 300         Silikatfestiger, prod. Remmers,

- Zabiegi dezynfekcyjne fragmentów szczególnie zawilgoconych,

preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badań. Zastosowanie preparatu np.

Sto Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skuteczności w badaniach.

- Przemurowania i wzmocnienia strukturalne, uzupełnienie dużych ubytków muru w miejscach wskazanych na rysunkach. Kotwy wklejane, iniekcje z kotwami  wklejanymi, wraz  z  poziomym zbrojeniem w spoinach z zastosowaniem np. prętów Helibar Ø 6 mm średnicy 6mm wklejonymi preparatem Helibond. Iniekcje preparatem Injektionsleim 2K firmy Remmers lub Trass-kalk – Verpressmortel Tubag, Soprodur firmy Sopro.

Ostateczny zakres oraz indywidualny dobór rozwiązań będzie opracowany w trakcie prac po ustawieniu rusztowań. Decyzje będą podejmowane indywidualnie, dla każdego miejsca przez nadzór techniczny, rejestrowane fotograficznie oraz szkicem i notatką w dzienniku budowy.

- Usunięcie cementowych uzupełnień płaszcza muru i wstawienie nowych cegieł o odpowiednio dobranych parametrach, fakturze i kolorystyce.

Przemurowania wykonywać z zastosowaniem zapraw trasowych np. Sopro KMT, Sopro KMT 408, lub  Trasswerkstein mortel firmy Tubag.

- Uzupełnienie drobnych ubytków cegieł masą mineralną Restauriermortel Fein firmy Remmers (o odpowiednio dobranej kolorystyce).

- Uzupełnienie ubytków spoin płaszcza ceglanego muru przy użyciu mineralnych zapraw np. Fugenmortel, Fugenmortel z trassem firmy Remmers, KMT, KMT plus firmy Sopro.

- Wykonanie unifikacji kolorystycznej ( miejscowo ) w oparciu o preparat Historiclasur z WS firmy Remmers.

- Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS Remmers.

5.4. Prace konserwatorskie przy elementach wystroju kamiennego.

Prace konserwatorskie przy elementach wystroju kamiennego wg SST-B04 „Konserwacja kamienia”.

5.5. Prace konserwatorskie przy elementach betonowych.

- Wykonanie wstępnej dokumentacji stanu zachowania obiektu – fotograficznej i opisowej.

- Pobranie prób do badań specjalistycznych mikrobiologicznych.

- Demontaż zbędnych elementów, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie, drewniane elementy, przy użyciu dłut i elektronarzędzi – z zachowaniem właściwych środków ostrożności bez osłabiania podłoża.

- Zabiegi dezynfekcyjne fragmentów szczególnie zawilgoconych,

preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badań. Zastosowanie preparatu np. Sto Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skuteczności w badaniach.

- Usunięcie powłok i resztek zapraw (mechaniczne). Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem systemu czyszczenia strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym ciśnieniem.

- Odsłonięcie skorodowanych zbrojeń (mechaniczne), usunięcie produktów korozji metodą czyszczenia strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym ciśnieniem.

- Zabezpieczenie metalowych konstrukcji preparatem Rostschutz M firmy Remmers.

- Rekonstrukcja ubytków detali oraz całych detali na podstawie zachowanych in situ reliktów, analogicznych rozwiązań. Preparatami specjalistycznymi np. Ausbesserungsmortel grob i fein, Viscacid PCC Mortel i Spachtell, Multispachtel firmy Remmers.

- Unifikacja kolorystyczna Siliconharzfarbe La lub Historiclasur firmy Remmers.

- Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS Remmers.

5.6. Prace konserwatorskie przy tynkach.

- Usunięcie warstw powłok malarskich – woda pod kontrolowanym ciśnieniem, preparat Remmers: Graffiti-Entferner.

- Ocena stanu wyprawy elewacyjnej.

- Usunięcie odspojonych, zdegradowanych partii tynku.

- Pęknięcia w tynkach i na gzymsach naciąć na szerokość min. 3 mm i głębokość min. 20 mm).

- Gruntowanie preparatem Tiefengrund Remmers.

- Wykonanie napraw tynków, preparaty Remmers: Haftfest, Verbundmortel, Feinputz.

- Uzupełnienie ubytków gzymsu – produkty Remmers: Grobzugmortel, Feinzugmortel.

- Odtworzenie powłoki fakturowej odpowiadającej tynkowi wapienno-piaskowemu – preparat Remmers: Siliconhatz-spachtel, Feinputz 0,5.

- Gruntowanie powierzchni preparatem Hydro-Tiefengrund Remmers.

- Dwukrotne malowanie farbą silikonową Siliconharzfarbe LA firmy Remmers.

5.7. Prace w partiach cokołowych.

- Ocena stanu wyprawy elewacyjnej.

- Usunięcie odspojonych, zdegradowanych partii tynku.

- Wykonanie napraw tynków – preparaty Remmers: Vorspritzmörtel, Sanierputz WTA, Feinputz.

- Gruntowanie powierzchni preparatem Hydro-Tiefengrund Remmers.

- Dwukrotne malowanie farbą silikonową Siliconharzfarbe LA firmy Remmers.

5.8. Naprawy konstrukcji.

- Uszkodzenia grupy I i II.

Skuć wszystkie odspajające się i popękane tynki. Dokonać przeglądu oczyszczonego tynku i muru, w przypadkach destrukcji cegły dokonać wzmocnień lub przemurowań w niezbędnym zakresie. Ubytki tynków uzupełnić zaprawą tynkarską. Prace wykonać zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, wg pkt 5.3.-5.7. niniejszej specyfikacji.

- Uszkodzenia grupy III.

Cegły zniszczone wymienić przemurowując zdegradowane fragmenty muru. Drobne ubytki /uszkodzenia miejscowe do gł. 3 cm/ cegły wypełnić zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, wg pkt 5.3.-5.7. niniejszej specyfikacji.

- Uszkodzenia grupy IV.

Naprawy zarysowań murów wykonać wg technologii Helifix przy zastosowaniu prętów HeliBar lub Cem Tie /w zależności od specyfiki rysy/.  Naprawę drobnych zarysowań cegieł wykonać poprzez sklejenie preparatem do napraw konstrukcji murowych, np. Sto Rissfuller Fein.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-ZB "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania robót murowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- mrozoodporności zapraw zewnętrznych,

- przyczepności do podłoża,

- grubości spoin,

- wyglądu powierzchni muru.

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,

- wykończenie spoin na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię muru oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do okapu dachu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Z powierzchni muru nie potrąca się powierzchni otynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Ilość muru w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostką obmiarową elewacyjnych prac renowacyjnych jest metr kwadratowy (m2) powierzchni elewacji mierzony jako iloczyn jej długości oraz wysokości mierzonej od podłoża lub cokołu do okapu dachu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”

8.2.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót murarskich i konserwatorskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione  w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk lub powłoki wykończeniowe nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- mur lub naprawy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć naprawy i ponownie wykonać roboty naprawcze i wykończeniowe powłokowe.

8.4. Odbiór tynków i powłok wykończeniowych

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków lub powłok wykończeniowych przenikających z podłoża, pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku lub powłok wykończeniowych do podłoża.

Odbiór gotowych tynków i powłok wykończeniowych powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-ZB "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni muru lub powłok wykończeniowych, a w przypadku prac konserwatorskich ilości sztuk detalu konserwatorskiego według ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy lub farb,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi

- oczyszczenie całej powierzchni elewacji, zdjęcie szkodliwych nawarstwień z tynków i detali architektonicznych,

- osuszenie, dezynfekcję zawilgoconych fragmentów

- przygotowanie - reperację i wzmocnienie strukturalne podłoża,

- osiatkowanie bruzd,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

- wykonanie napraw i wzmocnień

- reperację i wzmocnienie starych oraz wykonanie nowych tynków

- reperacje i rekonstrukcję detalu opracowanego w narzucie,

- reperacje dylatacji pionowych,

- wykonanie powłok wykończeniowych

- reperacja murów po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-03002           Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i Obliczenia,

PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe.

P N-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISQ-9000   (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania

PN-B-30042:1997   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-75/C-04630       Woda do celów budowlanych, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów.