SST-B04

| SPECYFIKACJe TECHNICZNe WykonaniA i odbiORU prac konserwatorsko – remontowych ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI GMACHÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ |  |
| --- | --- |
| SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSERWACJA KAMIENIA - |  |
| wARSZAWA, styczeń 2016 | Nr egzemplarza: 1 |

CPV 45262510-9

CPV 45262512-3

ZESPÓŁ AUTORSKI: 	arch. Tomasz Siwiec

Zamawiający: 	Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

# Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2. Zaprawy.

2.3. Woda.

2.4. Piasek.

2.5. Preparaty i materiały konserwatorskie do prac kamieniarskich.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Sprzęt do wykonywania zapraw.

3.3. Sprzęt do wykonywania prac konserwatorskich.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.

5.3. Przygotowanie podłoża.

5.4. Prace konserwatorskie kamieniarskie.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

6.3. Badania w czasie robót.

6.4. Badania w czasie odbioru robót.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

7.2. Obmiar prac konserwatorskich.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

8.2. Odbiór podłoża.

8.3. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności.

10. Przepisy związane

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac przy konserwacji elementów kamiennych związanych z remontem części elewacji Gmachu Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (al. Niepodległości 222) .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie nazwy marek i produktów przywołane w dokumentacji należy traktować jako marki referencyjne. Termin marka referencyjna oznacza rozwiązanie lub produkt spełniające wymagania projektanta, co do estetyki i standardów techniczno - użytkowych oraz konserwatorskich. Wykonawca może zastąpić rozwiązanie referencyjne innym równorzędnym - po akceptacji projektanta.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konserwacji kamiennych elementów na elewacjach Gmachu Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Gmachu Aerodynamiki Politechniki.

W zakres prac wchodzą:

- prace wstępne (dokumentacja stanu zachowania, demontaż zbędnych elementów);

- usunięcie zdegradowanych spoin i zapraw;

- wzmocnienie osłabionych partii;

- zabiegi dezynfekcyjne;

- sklejanie spękanych partii kamienia;

- wymiana skorodowanych kotwień na nowe;

- uzupełnienie dużych ubytków flekami kamiennymi;

- uzupełnienie kitem drobnych ubytków;

- wypełnienie spoin;

- hydrofobizacja powierzchni kamiennych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i ST-ZB „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją prac konserwatorskich, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Konserwatora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

2.2. Zaprawy.

Zaprawy zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". Zaprawy specjalistyczne powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek.

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych".

2.5. Preparaty i materiały konserwatorskie do prac kamieniarskich.

Preparaty czyszczące, dezynfekujące, uzupełniające i hydrofobizujące stosować zgodnie z projektem (Programem Prac Konserwatorskich). Wszelkie nazwy marek i produktów przywołane w dokumentacji należy traktować jako marki referencyjne. Po badaniach specjalistycznych, szczegółowym rozpoznaniu uszkodzeń, bezpośrednio po uzyskaniu dostępu do partii elewacji podlegających pracom budowlanym Wykonawca może zastąpić rozwiązanie referencyjne innym równorzędnym - po akceptacji projektanta.

Preparaty powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania zapraw.

Wykonawca przystępujący do wykonania prac zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przenośnych zbiorników na wodę,

- myjka wysokociśnieniowa.

3.3. Sprzęt do wykonywania prac konserwatorskich.

Sprzęt konserwatorski do prac kamieniarskich (młoty, dłuta, piły, szlifierki i pozostały sprzęt specjalistyczny) należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru, po rozpoznaniu zakresu uszkodzeń. Sprzęt stosować zgodnie z wymaganiami kart technicznych produktów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

- Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Materiały konserwatorskie do prac przy obiekcie należy przewozić zgodnie z wymaganiami producenta, z należytą starannością oraz zasadami BHP dla tych materiałów;

- Materiał kamienny można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w czasie transportu, zmieszaniem różnych asortymentów i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

- Przed wszelkimi pracami należy udokumentować również fotograficznie stan elementów

podlegających konserwacji i odnotować to w Dzienniku Prac Konserwatorskich (DPK)

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót konserwatorskich powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze budowlane - skuwanie i zmywanie pozostałości do stanu surowego, ponad to ukończone powinny być roboty konstrukcyjne, instalacyjne elektryczne, zamurowane przebicia i bruzdy, inne elementy otoczenia winny być zabezpieczone folią budowlaną przed wtórnym zniszczeniem.

- Prace konserwatorskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C lub jeśli wymagać tego będzie uzgodniona technologia w wyższej temperaturze.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane elementy czy też prace zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed zbytnim nasłonecznieniem, wysychaniem i silnymi wiatrami.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane roboty powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu co najmniej 1 tygodnia, pielęgnowane zgodnie z wymaganiami technologicznymi uzgodnionego zakresu prac.

- Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację fotograficzną.

5.3. Przygotowanie podłoża

- Podłoża murowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub innym w zależności od przyjętej technologii konserwatorskiej;

- przygotowanie podłoża do prac konserwatorskich kamieniarskich należy uzgodnić z przedstawicielem Konserwatora, Inspektorem Nadzoru po rozpoznaniu zagrożeń, uszkodzeń, bezpośrednio po uzyskaniu obustronnego dostępu do elementów kamiennych;

- demontaż zbędnych elementów, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie, drewniane elementy, przy użyciu dłut i elektronarzędzi – z zachowaniem właściwych środków ostrożności bez osłabiania podłoża.

5.4. Prace konserwatorskie kamieniarskie

- usunięcie zdegradowanych spoin i zapraw (mechaniczne).

Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem preparatu Fassadenreiniger-paste firmy Remmers oraz pary wodnej pod ciśnieniem  (np. Karcher)

Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem systemu czyszczenia strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym ciśnieniem.

- wzmocnienie osłabionych partii preparatem KSE 100, KSE 300, prod. Remmers.

- zabiegi dezynfekcyjne fragmentów szczególnie zawilgoconych,

preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badań. Zastosowanie preparatu np.

Sto Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skuteczności w badaniach.

- sklejenie spękanych partii żywicą poliestrowo-akrylową firmy Akemi Marmoorkit 1000 lub żywicą epoksydową Akepox 5010 firmy Akemi.

- wymiana skorodowanych kotwień na nowe ze stali nierdzewnej oraz włókna szklanego.

- uzupełnienie dużych ubytków flekami kamiennymi osadzonymi klejami na bazie modyfikowanych żywic epoksydowych i poliestrowych np. Akemi Marmoorkit 1000 lub Akepox 5010 firmy Akemi.

- uzupełnienie drobnych ubytków kitem mineralnym Restauriermortel fein firmy Remmers lub Uniwersalputz firmy Keim.

- wypełnienie spoin zaprawą Fugenmortel firmy Remmers.

- hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS Remmers.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zawilgocenia kamienia, zasolenia elementów kamieniarskich oraz przyległych ścian w rejonie podwaliny kamiennej, badania mykologiczne flory nakamiennej, badania właściwości fizyko- mechanicznych materiału kamiennego, ponadto badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót.

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i sprawdzenia prac konserwatorskich uzgodnić z przedstawicielem Konserwatora i Inspektorem Nadzoru jednak nie rzadziej niż po każdym etapie technologicznym. Wszystkie etapy pośrednie prac konserwatorskich dokumentować w DPK.

6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".

6.3.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do DPK i zaakceptowane przez Inspektorem nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót.

6.4.1. Badania powinny być przeprowadzane w sposób całościowy i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją konserwatorską i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- wyglądu powierzchni kamienia i metalu.

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi materiału.

6.4.2. Badania robót kamieniarskich powinny być zgodne z normą PN-72/B-06190. Okładzina kamienna - Wymagania w zakresie wykonywania i badania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".

7.2. Obmiar prac konserwatorskich przy konserwacji powierzchni prostych elementów kamiennych określa się w metrach kwadratowych; przy elementach złożonych określa się w sztukach za całość prac konserwatorskich na podstawie programu prac konserwatorskich.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót konserwatorskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, elementy tych prac nie powinny być odebrane, W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- powłoki wykończeniowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć niewłaściwie zaaplikowane preparaty lub elementy i ponownie wykonać roboty konserwatorskie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

9.2. Zasady rozliczenia i płatności.

Rozliczenie robót konserwatorskich kamieniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót konserwatorskich kamieniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-11203    Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych".

PN-72/B-06190. Okładzina kamienna - Wymagania w zakresie wykonywania i badania.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.

Instrukcje producentów.